## Slide 1
SCIENZA · RECAP
Legno, ferro, PVC e alluminio
Come isolano e come invecchiano i telai delle finestre
Notes: Quattro materiali si comportano in modo molto diverso dentro un telaio di finestra, e il motivo è la scienza dei materiali, perché ogni sostanza conduce il calore a una velocità diversa e reagisce in modo diverso a umidità e ossigeno. Vediamo come si misura l'isolamento di un serramento, come si comportano legno e PVC, cosa succede ai due metalli e perché il materiale del telaio, da solo, non decide quanto isola una finestra.

## Slide 2
PRIMA DI GUARDARE I MATERIALI
Che cosa decide quanto
isola una finestra?
Notes: La grandezza di riferimento è la trasmittanza termica U, cioè il flusso di calore che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura che separa due ambienti a temperatura diversa. Si misura in W/m²K, e più il numero è basso meglio la struttura isola. Per un serramento la trasmittanza complessiva si chiama Uw ed è una media pesata tra quella del telaio, Uf, e quella del vetro, Ug, con in più un piccolo contributo dovuto all'interazione tra telaio, vetro e distanziatore lungo il bordo della lastra. A monte di tutto c'è la conducibilità termica di ogni materiale, cioè la velocità con cui trasporta il calore quando c'è una differenza di temperatura tra le due facce.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
La misura che conta
02
Legno e PVC
03
Ferro e alluminio
04
Non solo il telaio

## Slide 4
TRE SIGLE IN W/M²K, PIÙ BASSO ISOLA MEGLIO
Uf
La trasmittanza del solo telaio
Cambia col materiale e con lo spessore
Ug
La trasmittanza del solo vetro
Circa 2,8 W/m²K in un vetro camera 4-12-4
Uw
La trasmittanza del serramento
Media pesata di telaio e vetro, più il bordo
Notes: Uf è la trasmittanza del solo telaio, Ug quella del solo vetro, Uw quella dell'intero serramento, che è una media pesata delle due più un contributo dovuto all'interazione tra telaio, vetro e distanziatore lungo il bordo del vetro. In tutti e tre i casi l'unità di misura è la stessa, W/m²K, e più il valore è basso meglio la struttura isola. Il calcolo di questi valori segue le norme UNI EN ISO 10077-1, il metodo semplificato, e UNI EN ISO 10077-2, il calcolo agli elementi finiti per i casi più complessi.

## Slide 5
IL FERRO, PRIMA E DOPO LA ZINCATURA
Ferro non protetto
CON ARIA E UMIDITÀ
Si ossida, cioè corrode
DIFESE NATURALI
Nessuna resistenza
Ferro zincato a caldo
CHE COSA SI OSSIDA
Lo zinco, non il ferro
CORROSIVITÀ MODERATA
Circa 60 anni, calcolati
Lo zinco si consuma al posto del ferro, e l'ambiente detta i tempi.
Notes: Il ferro e l'acciaio conducono il calore molto più di legno e PVC, tra 50 e 73 W/m·K, e non hanno nessuna resistenza naturale alla corrosione. L'ossidazione a contatto con aria e umidità si combatte con la zincatura a caldo, regolata dalla norma UNI EN ISO 1461. Il meccanismo è una protezione sacrificale, o catodica, perché lo zinco si ossida al posto del ferro sottostante, avendo tempi di ossidazione molto più lunghi del ferro nudo. La norma UNI EN ISO 14713-1 assegna a ogni classe di corrosività ambientale una perdita di spessore in micrometri all'anno; per un manufatto in acciaio di spessore superiore a 6 mm, in un ambiente di corrosività moderata, la classe C3 tipica di contesti urbani o industriali non aggressivi, uno spessore di zinco tra 40 e 121 micrometri e una perdita media annua di 1,4 micrometri danno una durabilità calcolata di circa 60 anni. La durata reale cambia molto con l'ambiente, perché un contesto costiero, salino o industriale aggressivo consuma lo zinco molto più in fretta.

## Slide 6
FALSO MITO
Non è il metallo a decidere.
La conducibilità di base dell'alluminio è altissima, 209 W/m·K, ma il taglio termico spezza la continuità del profilo e porta la trasmittanza Uf da circa 7,0 a un intervallo di 2,2-3,9 W/m²K.
Notes: Molti danno per scontato che l'alluminio sia sempre un pessimo isolante perché è un metallo. La sua conducibilità termica di base, 209 W/m·K, è davvero altissima, la più alta tra i materiali considerati qui, quasi tre volte quella del ferro, e un telaio in alluminio senza alcuna protezione ha una trasmittanza tra 5,2 e 7,0 W/m²K a seconda delle fonti tecniche. Il taglio termico però è un'interruzione in materiale plastico che spezza la continuità del profilo metallico e riduce drasticamente il ponte termico, portando la trasmittanza in un intervallo tra 2,2 e 3,9 W/m²K. Le fonti tecniche non concordano sui limiti esatti, tra 2,2 e 3,8 secondo ENEA, tra 2,4 e 3,9 secondo ACCA. Non è il metallo in sé a decidere, ma se il ponte termico è stato interrotto o no.

## Slide 7
SENZA TAGLIO TERMICO
Metallo
7,0 W/m²K
Uf circa, ferro o alluminio
CON IL TAGLIO TERMICO
Alluminio
2,2-3,9 W/m²K
Uf paragonabile a legno e PVC
NESSUN METALLO
Legno e PVC
1,2-2,8 W/m²K
Uf indicativi, dipende dal profilo
Notes: Qui emerge il dato più controintuitivo di tutti. Nonostante l'alluminio conduca il calore quasi tre volte più del ferro, un telaio metallico intero in ferro e uno in alluminio senza taglio termico arrivano praticamente allo stesso Uf, intorno a 7,0 W/m²K, il valore più alto tra i materiali considerati qui. A decidere la dispersione di calore di un telaio metallico non è tanto la conducibilità di base del metallo, quanto la presenza o l'assenza del taglio termico. I valori variano da fonte a fonte perché dipendono dallo spessore del profilo, dall'essenza del legno e dal numero di camere del PVC, e vanno letti come ordini di grandezza indicativi, non come cifre uniche e assolute.

## Slide 8
L'ALLUMINIO SI RIFONDE SENZA DEGRADARSI
95%
di energia in meno: circa, rispetto alla produzione da materia prima vergine
157.000
MJ per tonnellata: per l'alluminio primario, dati European Aluminium citati da CIAL
8.540
MJ per tonnellata: per una tonnellata di alluminio riciclato
Notes: L'alluminio si può fondere e rilavorare senza perdere le sue proprietà meccaniche, quindi si ricicla, in linea di principio, all'infinito. Secondo i dati European Aluminium citati dal consorzio italiano CIAL, produrre una tonnellata di alluminio primario richiede circa 157.000 MJ di energia, contro gli 8.540 MJ necessari per una tonnellata di alluminio riciclato, cioè un risparmio energetico di circa il 95%. Nel 2020, il riciclo di 47.400 tonnellate di imballaggi in alluminio, con un'efficienza di fusione dell'87%, ha evitato l'emissione di 355.000 tonnellate di CO₂ equivalenti. Questi ultimi dati riguardano nello specifico gli imballaggi, non i profili per infissi, ma il principio chimico di fondo, cioè che l'alluminio si rifonde senza degradarsi, vale per qualunque oggetto fatto di questo metallo.

## Slide 9
IL MATERIALE DEL TELAIO NON DECIDE DA SOLO
5,8
W/m²K, il vetro singolo: la trasmittanza Ug di una lastra sola
2,8
W/m²K, la vetrocamera: circa, in un vetro camera 4-12-4
1,7
W/m²K, il profilo misto: Uf circa, alluminio e legno nello stesso telaio
Notes: Le stesse fonti tecniche che riportano questi valori segnalano un limite importante, perché il materiale del telaio, da solo, non stabilisce quanto isola una finestra finita. Contano molto anche la tecnologia del taglio termico, quanto è largo e di quale plastica è fatto, e il tipo di vetro, singolo o vetrocamera, con o senza gas inerti come argon o kripton nell'intercapedine. Un vetro camera 4-12-4 ha una trasmittanza Ug di circa 2,8 W/m²K contro i 5,8 W/m²K di un vetro singolo, una differenza che può contare quanto, o più, del materiale del telaio scelto. Esistono anche profili misti, che combinano due materiali nello stesso telaio, tipicamente alluminio e legno, per unire la resistenza agli agenti esterni del metallo alla capacità isolante del legno, con un Uf intorno a 1,7 W/m²K; un infisso completo con questo tipo di telaio e vetrocamera arriva a una trasmittanza complessiva Uw di circa 2,5 W/m²K.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/scienza/materiali-infissi-legno-ferro-pvc-alluminio/
Fonti: ENEA · ACCA/BibLus-net · CIAL · PVC Forum Italia · Infobuild
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.